## Slide 1
Nano-celulosa
www.nano-link.org
Versión 051417.2

## Slide 2
Durante la actividad de hoy estaremos convirtiendo unos de los materiales más comunes y utilizados en un nanocompuesto (“nanocomposite”).
Visión general
Celulosa
Presente en todas las células vegetales

## Slide 3
Emulsificación
Fibrilación
Molienda criogénica
Homogenización
Micro fluidización
Micro pulverización (molienda)
Los procesos de nano-tecnología se obtienen utilizando equipo como este.
Laboratorio
Nanotecnología
Notes: Title: In a Conventional Lab
Explains the conventional equipment found in nanoprocessing cellulose:
Pulps are difficult to degrade; the trick is to separate (liberate) the cellulose molecule from lignin. Lignin has been called the “cement” it’s what holds everything together within the plant cell wall. Generally, mechanical processes that beat/agitate the bulk material (recycled paper) to separate the fibers are used. Many processes have been identified for producing micro or nanofibers. These processes include cryocrushing (feed material is frozen using liquid nitrogen prior to high impact forces being applied), homogenization, microfluidization (using extreme pressure to emulsify a fluid), and micro-grinding.
Typical equipment used to separate the fibrils from the cell wall:
• The ultra-fine friction grinder “Supermasscolloider” destroys fiber wall structure very efficiently to liberate cellulose microfibrils.
• The homogenizer is also used for this purpose (particularly in paper recycling,) but is less effective.
Because pulp is difficult to degrade, harsh chemicals (such as acids) are required.

## Slide 4
Podemos emular los procesos de nanotecnología con equipos como este.
Laboratorio casero
Emulsificación
Fibrilación
Molienda criogénica
Homogenización
Micro fluidización
Micro pulverización (molienda)
Nanotecnología
Nanotecnología
Cribado
Prensado
Notes: Title: In a Kitchen Lab
Explains equipment to be used in the Nanocellulose module:
In the activity, we are emulating a nanoprocess (fibrillation) being used to change cellulose.
As it turns out the process for creating micro/nanofibers is almost identical to that of paper making. We will use simple equipment found in our kitchen to emulate the nanoprocess and technology used to create nanofibers, plus a screening and pressing process used in paper recycling to create our nanocomposite.
Decades ago, researchers discovered that enzymes might be useful in processing cellulose. Enzymes are less harmful than acids in the processing (but care still needs to be used). Only recently have they been explored in the treatment of pulp and paper. The process is called fibrillation; adding the enzyme increases the inter-fiber bonding and literally pulls the fibers apart.

## Slide 5
Prueba: Celulosa
Resultados que se han reportado (las condiciones pudieron variar).
Reglas:
  El ambiente puede influenciar el tiempo de secado*
  No se conoce la proporción de mezcla perfecta o los límites de lo que puede ser añadido.
  Materia prima 1:9 (agregado húmedo : agua 1 unidad = 1 oz + agente de fibrilación 1 unidad = 1 cucharada)
  Estándares de consistencia: solo disminución en la viscosidad de la pulpa final.
 | Celulosa Fibrilada | 
Masa (en seco) | .4 oz | .7 oz
Tiempo de secado* | 5 días Remover en 1 | 5 días Remover en 1
Proporción de mezcla | 1:9:0 | 1:9:2
.8 oz | 1 oz
5 días Remover en 1 | 5 días Remover en 1
1:9:4 | 1:9:6
Notes: Title: Nanocellulose Test
Results presented here were formed during making this module. Modify with your data and use this slide to review team results and findings.

## Slide 6
Análisis - Conclusiones
Es muy difícil medir las propiedades de forma experimental, pero el material (papel) cambió significativamente y los resultados obtenidos concuerdan con las predicciones o el efecto a nano escala deseado: fibras en la sustancia (al estar húmeda) y estados variados de rigidez al estar seco.
Ideas fundamentales destacadas:
  Sentido de escala: diferencias entre las muestras. Puntos a señalar: las fibras de celulosa miden micrómetros ancho (cabello humano) y un milímetro de largo. Las nano-fibras de celulosa son aproximadamente 1,000 veces más pequeñas que las fibras. Los nano-cristales de celulosa miden 3 nm de ancho y 500 nm de largo (aproximadamente 1/1000 el grosor de un grano de arena).
  Relación área de superficie a volumen: fibras extraídas o liberadas.
    Morfología (tratamiento): caracterización vía SEM (por sus siglas en inglés), ya que es un aspecto crítico en el entendimiento de la morfología.
  Auto ensamblaje: orientación de las fibras, fibras de madera - microfibrillas a nano-fibrillas.
Fotomicrografía provista por
“Nano-Link Electron Micrographs”
Notes: Title: Analysis/Conclusions?
Discusses the scale bars on the SEM image and the measurements achieved by fibrillation. Not quite nanoscale, but…there is a difference between the samples. NOTE that further processing and equipment is needed to achieve nanocrystals.
There is a question on the evaluation that requires conversion of the two measurements in the electro micrograph to nanometers. Discuss that our particle is not at the nanolevel, but it is 1-one thousandth away and significantly reduced from the bulk aggregate.

## Slide 7
Nano-mecanismo
El nano-mecanismo se refiere al principio o sistema que explica el efecto observado en la nano escala.
En este caso, el efecto en la nano escala es la extracción o liberación de las fibrillas y la rigidez observada en el papel.
El nano-mecanismo es la hidrólisis enzimática para la degradación de celulosa.
Notes: Title: The Nanomechanism
Discusses the nanoscale effect observations.
Usually hydrolysis is a chemical process in which a molecule of water is added to a substance. Sometimes this addition causes both substance and water molecule to split into two parts. In such reactions, one fragment of the target molecule (or parent molecule) gains a hydrogen ion.
A.K.A Enzymatic binding and degradation.

## Slide 8
Nanotecnología en la celulosa
Nano-procesos: Emulsificación, fibrilación de la madera o pulpa del papel para producir una sustancia similar al gel (las fibras de celulosa y la lignina son separadas).
Procesamiento del material: Se procesa la celulosa a base de agua, coagulación, prensado y secado (producir papel).
Propiedades del material:
  Caracterización general, clasificación, pruebas.
  Monitoreo de morfología (pulpa de madera a fibrilla a cristal) – SEM.
Nano-mecanismo:
  Hidrólisis enzimática
Conceptos de nanociencia:
  Sentido de escala: fibra vs. nano-fibra.
  Relación área de superficie a volumen:
  fibras extraídas, más contacto.
  Naturaleza y estructura de la materia:
  celulosa (glucosa) y enzima (proteína).
  Auto ensamblaje: orientación de las
  fibras (morfología, tratamiento).
  Herramientas en nanociencia: fibrilación,
  SEM (por sus siglas en inglés).
Notes: Title: Where’s the Nanotechnology?
This is background information; it can be used to reinforce what was learned and emulated during the activities; use it as a primer for the quiz.

## Slide 9
Conceptos que debes conocer
Polímero biológico – Consiste de cadenas largas de glucosa y se encuentra en la paredes celulares de las células vegetales (plantas) y células bacterianas (bacteria). La celulosa es un ejemplo. La celulosa está compuesta de lignina y glucosa.
Glucosa – Un azúcar.
Lignina – En uno de los componentes de celulosa, actúa como el “cemento” que mantiene todo unido en la pared celular de las células vegetales (plantas).
Fibrilación – Es un nano-proceso utilizado para extraer (liberar) fibras.
Notes: Title: Nanocellulose Terms to Know
Use this slide as a primer or for review of terminology encountered in the module. Add terms as needed. Can be a handout.
Suggested definitions:
Nanoscience is the ability to observe, manipulate and measure things at the atomic and molecular level.
Nanotechnology is the ability to use what is learned from nanoscience to create, modify or improve things on a basic level.
Nanocomposite – having one or more constituents with nano dimensions 100nm or smaller.

## Slide 10
Compuesto (“composite”) – La combinación de dos o más materiales que exhiben propiedades mejoradas a la de sus componentes de forma individual. Un ejemplo es el ala de un avión, típicamente construida con capas pegadas de madera, espuma y fibras de vidrio.
Madera como compuesto – Sus principales componentes son la celulosa y la lignina.
Nanocompuesto (“nanocomposite”) – Contiene uno o más componentes en la nano escala. Ejemplos: materiales con por lo menos una de sus dimensiones en el rango de los 100 nm. Estos aditivos a nano escala típicamente son partículas o fibras como nanotubos.
Conceptos que debes conocer

## Slide 11
Conceptos que debes conocer
Materia prima – Material de donde las fibras son extraídas (típicamente madera o periódico reciclado).
Viscosidad – Es la resistencia que tiene un fluido a fluir.
Fibrilación – Proceso utilizado para desintegrar un material en sus componentes.
Enzima – Proteína que cataliza una reacción química para descomponer un material o para sintetizar compuestos químicos más complejos.
Nano-fibrillas – pueden ser de 5 a 20 nm de ancho y oscilar entre 10 nm y varios micrómetros de longitud; esto es aproximadamente 1,000 veces más pequeño que las fibras de celulosa convencionales.

## Slide 12
Conceptos que debes conocer
Hidrólisis enzimática – Degradación de un compuesto en sus componentes. En este caso: lignina y moléculas de glucosa. El proceso resulta en un aumento en el contacto fibra con fibra (enlaces).
Catalizador – Agente que aumenta el ritmo de una reacción (química / molecular).
Permeabilidad – Propiedad del material que se refiere a la cantidad de agua que puede “entrar”. Algunos términos similares son solubilidad y porosidad.
Morfología (tratamiento) – Se refiere al cambio en tamaño, alineación y composición (liberación) cuando la lignina y las moléculas de glucosa son separadas.

## Slide 13
Observación de muestra Realizada para: | 0 | 2 | 4 | 6
Color |  |  |  | 
Olor |  |  |  | 
Estado |  |  |  | 
Caracterización del material
Example Material Properties
Física |  | Química | 
Densidad Termal Eléctrica Magnética |  | Oxidación Corrosión | 
Mecánica |  |  | 
Tensión Compresión Resistencia al corte Ductilidad Fragilidad | Dureza Deslizamiento Firmeza Fatiga Punto de fusión |  | Fuerza Peso específico Elasticidad Solubilidad Lustre
Hoja de trabajo – Ejemplo – Caracterizar un nanomaterial
Clasificación del material
Metal
Polímeros
Cerámicas
Compuestos
“Composites”
Notes: Title: Worksheet EXAMPLE for Characterizing a Nanomaterial
This is a student handout; modify as needed.

## Slide 14
Nano-concreto en el futuro
El Servicio Forestal de EE. UU. Produce 1 tonelada de nano-celulosa por día.
Los clientes incluyen:
Tecnología informática - pantallas flexibles.
Industria de la salud - capas finas antimicrobianas súper absorbentes.
Manufactura - aerogeles para espumas, moldeo por inyección, como fibra de refuerzo.
Alimentos - “relleno” bajo en calorías que se encuentra en los alimentos procesados ​​(por ejemplo, “Eggo wafles”).
Notes: Title: Nanocellulose…What’s the Future?
Concludes the module or to initiate further research/study about Nanocellulose.
Jobs/areas of future study in this technical area. News feeds are a good source for this information. The wide use of cellulose makes it a material for many areas from health care to construction. Some of the most promising areas for research/employment are listed in the following section.

## Slide 15
F
L
U
J
O
G
R
A
M
A
Repaso de conceptos de nanociencia
Pre-Actividad Preparativos
Introducción de conceptos: nano-fibra de celulosa, nanotecnología utilizada en el proceso
Preparativos
Nano-reducción
Los estudiantes trabajan en grupo para procesar y producir papel con nano-fibras de celulosa
Preparativos
Nano-efecto
Los estudiantes observan y anotan los cambios en las propiedades de cada muestra de papel con nano-fibras
Discusión e ilustración de los nano-mecanismos (hidrólisis enzimática)