## Slide 1
www.nano-link.org
Fotolitografía
Imagen: https://www.comsol.com/blogs/integrated-circuit-design-photolithography-process/
Versión 082718

## Slide 2
Visión general
La siguiente presentación muestra cómo se producen los circuitos integrados, donde la fotolitografía tiene un rol crucial. Esta información puede ser utilizada como conferencia o introducción a la actividad de fotolitografía.

## Slide 3
Introducción a la fotolitografía
http://www.ichaus.de/news/72

## Slide 4
La fotolitografía es la tecnología principal en la fabricación de circuitos integrados (ICS)
Para observar una serie de fotos donde se muestra una planta de fabricación de circuitos integrados, acceda al siguiente enlace:
http://www.extremetech.com/computing/85304-intelmicron-fabrication-plant-tour?print

## Slide 5
Elemento típico de circuito integrado:
Un transistor MOSFET
Diseño ideal
del transistor
Con autorización de: Andrew Barron “Applications for Silica Thin Films”
http://cnx.org/content/m24883/1.5/

## Slide 6
Transistores CMOS reales fabricados en una oblea
http://www.computerhistory.org/
Las dimensiones del transistor son por debajo de los 100 nanómetros.

## Slide 7
Micro fabricación – Paso 1:
Diseñar el circuito
Foto – cortesía de IBM http://www.kasap.usask.ca/photos/
En:
Diseño tridimensional de los componentes
Convertir:
El diagrama esquemático
Diseño tridimensional de la estructura del circuito

## Slide 8
Micro fabricación – Paso 2:
Diseñar la máscara
  Dividir la estructura en capas horizontales.
  Capturar el diseño de cada capa bidimensional en la foto-máscara.
Figuras de www.technologystudent.com/elec1/ic2.htm, © 2006, V. Ryan

## Slide 9
Foto máscara del circuito
  La foto-máscara es el patrón a seguir para todos los elementos del circuito a través de toda la oblea de una capa.
  Esto se repite para producir muchas copias.
http://www.electrooptics.com/features/feature.php?feature_id=126

## Slide 10
Micro fabricación
Utilizando una mascara y la fotolitografía se pueden replica circuitos complejos con millones de componentes en un espacio bien pequeño.
Cientos de circuitos realizados en cada oblea; cortados, empacados y puestos a prueba.
Esta es la base para dispositivos electrónicos de alto rendimiento a bajo costo.
http://amath.colorado.edu/cmsms/index.php?page=an-immersed-interface-method-for-modeling-semiconductor-devices

## Slide 11
Realizando la foto-máscara
Photo: James Marti, University of Minnesota
Generador de foto-máscara, “University of Minnesota Nanofabrication Center”

## Slide 12
Micro fabricación – Paso 3:
Preparar los pasos del proceso
  Determinar cómo formar cada capa:
      Añadir material (deposición): acumular, agregar o formar una capa fina de metal, aislante o material semiconductor.
        Remover material (grabado): quitar material previamente depositado de áreas seleccionadas. Esto es similar a esculpir un bloque de piedra o mecanizar un bloque de metal para producir una estructura que coincida con el diseño.
        Modificar una capa:
        Dopaje: añadir intencionalmente impurezas ionizadas para manipular (adaptar o diseñar) las propiedades eléctricas de la capa.
        Oxidación: exponer una capa ya depositada (ejemplo: silicio, un semiconductor) a oxígeno para provocar que se oxide (ejemplo: dióxido de silicio, un buen aislante).

## Slide 13
Procesos de deposición
Figuras de: http://www.vacuum-guide.com/english/equipment/ae_thin_film_deposition.htm
Depositando capas metálicas
Pulverización catódica
“sputtering” Evaporación termal Evaporación “e-Beam”

## Slide 14
Procesos de deposición
Los objetos que serán cubiertos (sustratos) se colocan en una cámara de vacío. En la cámara se produce un vapor de átomos de metal que cubre todas las superficies expuestas en la cámara incluyendo los sustratos.
En la evaporación termal, un bloque o alambre de metal se calienta con un elemento resistente al calor para formar vapor metálico.
En la evaporación por rayo de electrones “e-Beam”, un bloque de metal se calienta cuando un rayo de electrones energizados (energéticos) impactan el metal.
En la pulverización catódica “sputtering”, se forma un gas ionizado (un plasma) y se atrae eléctricamente a una placa sólida de metal. Esto provoca que los átomos del metal pasen por su fase de vapor, se muevan hacia el sustrato y lo recubran.

## Slide 15
Procesos de deposición
Depositar semiconductores and aislantes.
Puede utilizarse la pulverización catódica “sputtering”.
También se utiliza la Deposición química de vapor. Químicos reactivos (precursores) son añadidos a la cámara de vacío donde reaccionan en su fase de vapor.
Los productos de la reacción forman un compuesto que al condensarse cubre el sustrato con una capa fina y regular.
http://www.mechanicalengineeringblog.com/tag/graphene-properties/

## Slide 16
Modificación de capas
Dopaje
  Para construir un componente útil como un transistor o un diodo, un semiconductor como silicio debe tener ciertas impurezas añadidas. Estas se conocen como dopantes.
  Algunos dopantes comunes incluyen boro, aluminio, galio, nitrógeno, fósforo y arsénico.
Oxidación
Una capa pura de silicio puede convertirse en dióxido de silicio (un buen aislante) colocándola en un horno caliente con una atmósfera de oxígeno puro.

## Slide 17
Introducción del dopante
Los átomos dopantes se introducen en un sustrato de silicio por:
Deposición de vapor
    Difusión de átomos en su fase gaseosa.
Implantación de iones
    Acelerando un haz de iones dopantes en la superficie.

## Slide 18
Dopantes por implantación iónica
  Un haz de iones dopantes energéticos impacta la superficie de silicio, implantando los iones en el sólido. Estos impactos producen defectos indeseables en el cristal de silicio, que deben de repararse recociendo los materiales a altas temperaturas.
http://eng.thesaurus.rusnano.com/upload/iblock/1ba/ion%20implantation1.jpg con autorización

## Slide 19
Dopantes por difusión de vapor
http://www.memsnet.org/mems/processes/deposition.html
  Los átomos en fase gaseosa se introducen en una cámara de vacío donde pueden difundirse en el silicio sólido. Se deben usar temperaturas elevadas para acelerar la difusión.

## Slide 20
Micro fabricación – Paso 4:
Transferir el patrón
El patrón está contenido en la foto-mascara. Para replicar este patrón en un sustrato de oblea:
Deposite la fotorresistencia líquida en la oblea mediante recubrimiento por rotación (“giratorio”).
Coloque el patrón en la resistencia por exposición de luz a través de la foto-máscara.
Exponga la oblea al grabador (“etchant”). Este proceso se encarga de cualquier área expuesta y esculpe la oblea según el patrón.
Lave la oblea.
Repita para la siguiente capa.

## Slide 21
Esquema del proceso de fotolitografía
http://ahshonorschemistry.wikispaces.com/A-Silicon+Wafer+Patterned
con autorización

## Slide 22
Aplicando la fotorresistencia a un sustrato
La fotorresistencia es un químico líquido. Se puede aplicar a la oblea de silicio de muchas maneras, pero generalmente se reviste por rotación.
El recubierto giratorio (“spin coater”) es un plato giratorio pequeño y cerrado que puede girar alrededor de 3000 rpm. Sostiene la oblea en su bandeja o plato con un vacío.

## Slide 23
Aplicando la fotorresistencia a un sustrato
Primero, se aplica una pequeña cantidad de fotorresistencia a la oblea, luego se hace girar la oblea para extender la resistencia.
Por lo general, solo el 1% de la resistencia termina en la oblea; el resto se hace girar.

## Slide 24
Aplicando la fotorresistencia a un sustrato
La fotorresistencia se seca por la pérdida de solvente y se hace más fina por la rotación.
El resultado es una capa fina y uniforme.
Liquid Photoresist
Fotorresistencia líquida
Sustrato de oblea
Sustrato de oblea
Fotorresistencia seca

## Slide 25
Calentando la fotorresistencia
La fotorresistencia aún tendrá algo de solvente después de girar (la rotación). Se calienta ligeramente (el “horneado suave”) para eliminar el restante del solvente.
La oblea está lista para exposición.
Plancha de calor
Sustrato de oblea
Fotorresistencia seca

## Slide 26
Exposición de la fotorresistencia
En la forma más simple de litografía, llamada litografía de contacto, la foto-máscara se coloca sobre la oblea recubierta con fotorresistencia y se le aplica luz intensa.
Dondequiera que la máscara tenga aperturas, la resistencia queda expuesta y pasa por un cambio químico.
Fotorresistencia no expuesta
Luz de exposición
Foto-máscara con aperturas
Fotorresistencia expuesta

## Slide 27
Fotoquímica
Cuando la luz incide en la fotorresistencia, sus moléculas llevan a cabo una reacción química. El tipo de reacción depende del tipo de resistencia utilizada, ya sea negativa o positiva.
En una resistencia negativa, las áreas expuestas a la luz se vuelven menos solubles en la solución a base de agua llamada revelador. Las áreas expuestas permanecen mientras que el resto de la resistencia se disuelve.
En una resistencia positiva, las áreas expuestas a la luz se vuelven más solubles en el revelador. Estas áreas se disuelven en el revelador dejando todo lo demás intacto.

## Slide 28
Fotorresistencia negativa y positiva
Resistencia negativa: el espacio abierto en la máscara se convierte en un elemento opaco en la oblea.
Resistencia positiva: el espacio abierto en la máscara sigue siendo un espacio abierto en la oblea.
Fotorresistencia expuesta en la oblea

## Slide 29
Química de la fotorresistencia
Las fotorresistencias consisten en moléculas de polímero disueltas en un solvente. Aquí se muestran tres moléculas de polímeros simples.
Las letras C’s representan átomos de carbono, las H’s átomos de hidrógeno y el hexágono es un anillo de 6-carbonos. El patrón puede repetirse miles de veces en un polímero.

## Slide 30
Química de la fotorresistencia
Cuando la luz incide en las moléculas del polímero, llevan a cabo una reacción química. El tipo de reacción depende del tipo de resistencia utilizada.
En una resistencia negativa, la exposición a la luz puede hacer que los polímeros se reticulen (entrecrucen), lo que significa que se unen a las moléculas cercanas para formar una red fuerte.
El polímero más grande es menos soluble en el solvente (como el revelador). Por lo tanto, cualquier punto en la oblea recubierto con resistencia que haya sido expuesto a la luz no se disolverá cuando la oblea esté sumergida en la solución reveladora. Las moléculas no expuestas (y por lo tanto, que no han reaccionado) no se disolverán en el revelador.

## Slide 31
Química de la fotorresistencia
Cuando una resistencia positiva es expuesta a la luz, las moléculas del polímero tienden a romperse en fragmentos más pequeños.
Estas moléculas más pequeñas y ligeras tienen más probabilidades de disolverse (o se disolverán más rápido) en el revelador. La reacción con la luz también puede producir regiones polares en la molécula, esto resulta en una mayor probabilidad de que se disuelva en agua o soluciones a base de agua.
Por lo tanto, cualquier punto en la oblea con revestimiento resistente que haya sido expuesto a la luz se disolverá fácilmente cuando la oblea se sumerja en la solución del revelador. Las moléculas de resistencia no expuestas permanecerán en la oblea.

## Slide 32
Química del revelado
Después de que la oblea recubierta con fotorresistencia ha sido expuesta a la luz, se sumerge en una solución a base de agua llamada revelador.
Las fotorresistencias están formuladas para que las áreas a eliminar sean ácidas. Si estas áreas ácidas están expuestas a una solución básica (o alcalina), reaccionarán y se disolverán en el revelador.
Los reveladores usualmente son soluciones básicas como hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH) en agua.
Grupo acídico
Base
Molécula soluble en agua
KOH
H
2
O
C
O
OH
O
-
K
+
C
O

## Slide 33
Sistemas ópticos para exponer la fotorresistencia
Los sistemas de exposición deben tener fuentes de luz intensa y precision óptica para enfocar la luz.
Esta lámpara de arco a base de mercurio, produce luz intensa en las longitudes de onda azul, violeta y ultravioleta.
Foto: Osram Sylvania

## Slide 34
Sistemas de contacto y proyección
En la litografía de contacto, la máscara se coloca sobre la oblea cubierta con fotorresistencia.
El patrón de la máscara se reproduce directamente en la resistencia, sin cambios de tamaño.
Máscara en contacto con la oblea

## Slide 35
Sistemas de contacto y proyección
En la litografía de proyección, el patrón de la mascara se reduce en tamaño utilizando lentes.
El patron de la mascara se reduce de 5 a 10x en la resistencia, lo que permite realizar características mucho más pequeñas.
Máscara
Lente
Lente
El patrón expuesto en la resistencia es mucho más pequeño que en la máscara.

## Slide 36
Micro fabricación – Paso 5:
Procesos de grabado
Grabado húmedo (químico)
  Utiliza una sustancia química que disolverá el material que necesita ser eliminado, mientras no interactúa (tanto) con la capa de enmascaramiento.
  Para Si, SiO2, se utiliza ácido fluorhídrico.
Grabado en seco
  Utiliza iones reactivo / plasma para atacar el material.
  El material es forzado a su fase de vapor y es bombeado.

## Slide 37
Resultados del grabado
Grabado húmedo (químico)
  Rápido, isotrópico (se graba tan rápido como hacia abajo, puede grabar menos una característica).
Grabado en seco
  Más lento, anisotrópico (puede grabar paredes rectas con una alta relación de aspecto).
Grabado húmedo
Foto: “Futurrex Inc.”
Grabado de iones reactivos en seco (DRIE)
Foto: “University of Minnesota”
“Nanofabrication Center”

## Slide 38
Micro fabricación – Paso 6:
Repetir el proceso
La oblea se lava y la siguiente capa de construye utilizando la misma serie de pasos:
  Depositar la capa fina o delgada
  Modificar si se desea
  Transferir el patrón utilizando la foto-máscara y resistencia
  Grabar
Un circuito integrado (IC) típico puede tener más de 15 capas

## Slide 39
Para observar una animación donde se resume el proceso de fabricación de un circuito integrado, acceda al siguiente enlace:
The making of a chip - Youtube video
www.youtube.com/watch?v=d9SWNLZvA8g

## Slide 40
Este trabajo está licenciado por “Creative Commons Attribution-NonComercial-ShareAlike 3.0 Unported License”.
Basado en un trabajo en www.nano-link.org.
Este material está basado en trabajo apoyado por la Fundación Nacional de Ciencia bajo la Concesión Número 0802323. Cualquier opinión, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son las del autor(es) y no necesariamente representan las opiniones de la Fundación Nacional de Ciencias.