## Slide 1
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Introducción a la Nanotecnología
Módulo # 10
Nanotecnología:
Impacto en la Microelectrónica
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Last Updated: 1/6/2011
La nanotecnología está impactando todas las cosas
Traducción: Prof. Eileen Cruz Pastrana– University of Puerto Rico at Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario, que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 5: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 6: Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El “empuje" en la microelectrónica es constantemente hacia transistores más pequeños. Esto permite dispositivos más rápidos (distancias más cortas para los electrones viajar) y más dispositivos en un chip proveyendo más memoria y más funcionalidad, es decir, ofreciendo nuevos productos para la venta.
La industria de la microelectrónica ha llegado a mil millones de transistores en un chip! Transistores en producción a partir de 2008 son tan pequeños como 45nm!
Los dispositivos avanzados de hoy requieren que la industria microelectrónica utilice nanotecnología todos los días para hacer estos transistores.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 7
El Dr. Gordon E. Moore, cofundador de Intel, se ha dado cuenta a lo largo de casi 40 años que el número de transistores en un chip se duplica alrededor de cada 18 meses. Esta observación es conocida como la ley de Moore. Ésta captura el frenesí con que empresas de microelectrónica han estado empujándose entre sí para hacer más y más pequeños los transistores, es una observación de negocio, no una ley de la naturaleza.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica (continuación)

## Slide 8
Cortesía de: R.J. Trew, NCSU
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La Ley de Moore Continua
Notes: <number>
Vertical axis is number of transistors on a chip.

## Slide 9: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 10
La industria microelectrónica está usando nanofabricación de arriba hacia abajo para hacer su producción de transistores a nanoescala.
Toda deposición, litografía, modificación de material y pasos de grabado requeridos por la fabricación de arriba hacia abajo necesitan ambientes asépticos y equipos muy costosos. Estos requisitos de equipo se tornan más estrictos a medida que los transistores se vuelven más pequeños.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 11
Las instalaciones de fabricación (llamadas "fabs") necesarias para hacer estos transistores son más costosas a medida que los transistores se hacen más pequeños.
El Dr. Moore también había notado una tendencia en este costo. Observó que el costo de construcción de una nueva fab se duplicaba cada tres años. Esta observación se llama la Segunda ley de Moore. Da una idea a la gente de negocios de cuáles serán los costos futuros de permanecer en el negocio de la microelectrónica.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 12
Segunda Ley de Moore
Tiempo de duplicación ~ 3 años
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía: R.J. Trew, NCSU
Año de Construcción

## Slide 13: La Necesidad y el Costo
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La microelectrónica depende de la nanotecnología, necesita dispositivos a nanoescala, pero los costos de las instalaciones de fabricación (equipo de litografía, etc.) se están volviendo prohibitivamente altos.
La nanofabricación utilizada hoy en la microelectrónica es fabricación de arriba hacia abajo, por lo que se basa en la litografía.
La litografía óptica está en apuros para hacer los dispositivos a nanoescala que ahora se exigen
La litografía de haz de electrones requiere el rastreo de un haz por lo que es demasiado lento para la manufactura.

## Slide 14: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 15
Puerta
Fuente
Drenador
n+
n+
Tipo-P
Canal
Óxido
Electrodo de Metal
Courtesy of CNEU
Esquema de lo que se está haciendo: El Transistor de Efecto de Campo de Óxido de Metal (MOSFET)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 16
Cortesía : Bob Trew, NCSU
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
These a cross-sections of MOSFET transistors. They are made by cutting a chip and looking in edge-wise at the cross-sections of the transistors using FESEM. These are lab transistors. The smallest in production today is 45nm.

## Slide 17
Yasuo Wada, Prospects for Single Molecule Information Processing Devices, IEEEXplore, Vol. 89 Issue. 8, August 2001. p 1150. (© 2001 IEEE)
Los Interconectores
Sección transversal esquemática que muestra los muchos niveles involucrados en un circuito de microelectrónica moderna. Los actuales transistores MOSFET se ven abajo (véase 3 y 4) en el "sótano". Éstos están "conectados" entre sí por las muchas capas de complicadas interconexiones observadas por encima (en negro).
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Schematic cross-section. Note that the transistor look as they really do in the earlier FESEM micrograph.

## Slide 18
Los Problemas:
  El costo prohibitivo de las fábricas que hacen dispositivos cada vez más pequeños mediante litografía
  Cómo evitar los dispositivos que se determinan litográficamente
  Cómo armar más fácilmente las interconexiones que conectan los transistores en los circuitos
Segunda Ley de Moore
Tiempo de duplicación ~ 3 años
Los problemas fundamentales de esta tecnología
Cortesía: R.J. Trew, NCSU
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Año de Construcción
Costo de Fab
Año de Construcción
Notes: <number>
Moore’s Second Law is that the cost of the factories (or fabs) for fabricating electronic devices has also been increasing exponentially with time. This is because the requirements on the size and positioning of features of features on a chip have been getting much more stringent, as has the complexity of the chips and the necessity to maintain a clean environment. In the past, the cost of the fabrication facility was small compared to all other costs, which have been increasing essentially linearly. However, now the cost of the fab is becoming a dominant cost, and the rate of its increase is significantly larger than the rate at with the market is growing. Thus, many experts believe that the economic issues illustrated by Moore’s Second Law will bring an end to the First.

## Slide 19: Se necesitan dispositivos a nanoescala pero los costos son cada vez más y más altos
Se necesitan alternativas a la producción de dispositivos de escala nanométrica que difieran de lo que se está haciendo ahora
Tal vez debería explorarse la nanofabricación de abajo hacia arriba
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 20: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 21: Alternativas
Muchas personas han sugerido que la industria de la microelectrónica tiene que dejar de usar la nanofabricación de arriba hacia abajo y debe moverse a la nanofabricación de abajo hacia arriba o híbrida.
Si esto funcionara, impediría que los costos de producir transistores a escala nanométrica continuaran su desmedido crecimiento
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 22: Alternativas (continuación)
Se han propuesto dos enfoques:
  Microelectrónica basada en nanopartículas. Esto se ha denominado la nanoelectrónica.
  (2) Microelectrónica basada en la máxima nanopartícula-moléculas. Esto se ha llamado moltrónica.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 23: Nanoelectrónica
Los dispositivos comienzan pequeños
  Las nanopartículas “nacen” pequeñas
  No hay necesidad de grabado
  Montaje con autoensamblado, entonces no hay necesidad de litografía
Posible física nueva de dispositivos
  Posibilidad de estructuras muy pequeñas, esto da lugar a efectos de mecánica cuántica
  Posible física nueva de dispositivos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 24: Moltrónica
Los dispositivos comienzan muy pequeños
  Las moléculas son inherentemente pequeñas
  No hay necesidad de grabado
  Montar con autoensamblado, entonces no hay necesidad de litografía
Posible física y química nuevas para dispositivos
  Posible física nueva de dispositivos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 25: ¿Dónde estamos con estas alternativas?
Solución genérica propuesta:
  Uso de nanofabricación de abajo hacia arriba (mucho autoensamblaje de nanopartículas o moléculas) y evitar la litografía
Estado de la tecnología actual:
  Nanoelectrónica- Demostraciones de nanocables y nanotubos
  Moltrónica-Demostraciones de dispositivos moleculares
Desafío:
  Hacer circuitos complejos autoensamblados
  Demostrar fiabilidad
  Demostrar capacidad de fabricación de alto rendimiento
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 26: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 27: Nanoelectrónica
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 28: Bloques de construcción para la nanoelectrónica
Nanocables
Nanotubos
Puntos cuánticos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 29: Fabricación de dispositivos para la nanoelectrónica
Fabricación de abajo hacia arriba, generalmente basado en nanopartículas producidas por
  Mecanismo Vapor-Líquido-Sólido (VLS)
  Química Coloidal (de solución)
Fabricación de dispositivo realizado por
  Enfoque de crecer y colocar
        Crecer partículas
        Cocecharlas
        Colocarlas en posición
        Hacer dispositivos
  Enfoque de crecer en el lugar
  Hacer las partículas donde estará el dispositivo
  Hacer el dispositivo
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 30: Enfoque de crecer y colocar Un ejemplo
Crecer Cocechar Colocar Hacer el dispositivo
Duan, X., et. al., Nature, 2003, 425, 274
Comienzan con algo como esto y se montan en dispositivos como éste
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Síntesis de nanohilos de monocristal
(CVD catalítico, 450 °C)
Fabricación e integración de dispositivos TFT (transistor de película delgada)
Suspensión de nanohilos en solución
Manipulación de la solución y ensamblaje
Notes: <number>
The term “TFT” used here means thin film transistor.

## Slide 31
Imagen SEM de un transistor de efecto de campo de nanotubo de carbono con puerta trasera de silicio. La separación de la fuente/drenador es aproximadamente L = 300nm.
J. Appenzeller, J. Knoch, R. Martel, V. Derycke, S. Wind, Ph. Avouris, Short-channel like effects in Schottky barrier carbon nanotube field-effect transistors, IEEE Technical Digest 2002. p.285. (© 2002 IEEE)
Transistor de Nanotubo de Carbono Tipo FET Hecho por Crecer y Colocar
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 32
Ensamblaje de Nanohilos de silicio tipo p (p-Si) y nitruro de galio tipo n (n-GaN) para formar uniones p-n cruzadas.
Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yi Cui, Lincoln J. Lauhon, Kyoung-Ha Kim, Charles M. Leiber, Logic Gates and Computation from Assembled Nanowire Building Blocks, SCIENCE Vol. 294, Nov. 9, 2001. p1314.
Diodos de Nanocable de Interfaz p/n Hechos por Crecer y Colocar
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Diode behavior is seen from these nanowires in the picture. Vertically oriented nanowires are p-type; horizontally oriented nanowires are n-type. Where they cross forms a p/n junction.

## Slide 33: Enfoque de crecer en el lugar Un ejemplo
(a)
(b)
(c)
(d)
Una descripción general del flujo del proceso para la fabricación "crecer en el lugar“ de nanocables de silicio usando plantillas de nanocanal “nodrizas" : (a) línea metálica (Au) sacrificable/catalizadora definida por la litografía de haz de electrones, deposición y grabado. (b) Modelado y deposición de una capa de cobertura. (c) Grabado parcial del metal sacrificable para formar los nanocanales con catalizador en el medio. (d) Crecimiento de nanocable de Si y extrusión del canal por el mecanismo VLS.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
By Yinghui Shan and Stephen J. Fonash. “Self-Assembling Silicon Nanowires for Device Applications Using the Nanochannel-Guided “Grow-in-Place” Approach.” Nano Letters. 2008
Notes: <number>
The term SiNW means silicon nanowire.

## Slide 34
Tamaño pequeño, alta densidad y alto rendimiento
Transistor de Nanocable de Si Tipo FET (Flujo de corriente entre la fuente/drenador controlado por la puerta Hecho usando Crecer en el Lugar
Transistor real de nanocable visto entre la fuente y el drenador
By Yinghui Shan and Stephen J. Fonash. “Self-Assembling Silicon Nanowires for Device Applications Using the Nanochannel-Guided “Grow-in-Place” Approach.” Nano Letters. 2008
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Many SiNW MOSFET transistors on a chip.

## Slide 35: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 36: Moltrónica
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 37
La idea de utilizar moléculas como componentes en circuitos electrónicos se remonta al menos a un artículo de 1974 de Aviram y Ratner titulado, “Molecular Rectifiers” [Chem. Phys. Lett., 29, 277, (1974)]. Aunque este trabajo seminal introdujo el concepto de explotar la transferencia de electrones en las moléculas para realizar funciones electrónicas útiles , la idea no fue llevada a la práctica hasta mediados de los 1990s.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 38
Desde entonces la mayoría de las funciones microelectrónicas se han observado experimentalmente en moléculas individuales o conjuntos moleculares, incluyendo memoria, rectificación e interruptores.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 39
Idealmente, un componente de circuito molecular funcional puede ser tan pequeño como una sola molécula o aproximadamente 100 o más veces más pequeño que el transistor del estado del arte actual (45nm) que se basa en la fabricación de arriba hacia abajo del silicio.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 40
Esta idea radical de la utilización de simples moléculas como dispositivos electrónicos (moltrónica) ha estado acompañada de algunas "dificultades iniciales" debido a fenómenos y conceptos previamente inexplorados. Aún no está claro cómo las moléculas "deben" comportarse en los circuitos electrónicos y cuán robustos pueden ser. Las "reglas" están comenzando a entenderse.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 41
La moltrónica es un enfoque realmente nuevo y existen problemas. En algunos resultados registrados hasta la fecha, no estaba claro qué observaciones eran "moleculares" y cuáles eran artefactos de la medición o de la técnica de fabricación. Inevitablemente, estos comienzos sin éxito llevaron a la reinterpretación de observaciones iniciales, pero muchas de las preguntas básicas sobre la conductividad molecular y función electrónica están empezando a ser respondidas de forma confiable.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 42
Un ejemplo de una estructura Metal-Molécula-Metal
S. M. Lindsay, “Single Molecule Electronics”, The Electrochemical Society Interface, Spring 2004, Page 26
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Unión metal-molécula-metal auto ensamblada. La molécula a medir tiene un grupo tiol en cada extremidad y está insertada en una monocapa auto ensamblada de alcanotiol de misma altura. Una nanopartícula de oro está conectada en el grupo tiol en la parte superior de la molécula insertada. Una sonda conductora de AFM cubierta de oro presiona la nanopartícula para completar el circuito. La molécula, conectada a los electrodos, está enseñada de forma expandida en la derecha.

## Slide 43
Diodo de Molécula (La corriente fluye fácilmente en una sola dirección)
Robert M. Metzger, “Four Examples of Unimolecular Electrical Rectifiers”, The Electrochemical Society Interface, Spring 2004, Page 41
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 44: Contenido
Importancia de la nanotecnología para la microelectrónica
El problema de la necesidad versus el de costo
Lo que se está haciendo ahora
Alternativas a la actual microelectrónica de nanoescala
Nanoelectrónica
Moltrónica
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 45
Ideas claves
La presión de los consumidores para más y mejor electrónicos sigue empujando a la microelectrónica hacia dispositivos más y más pequeños
Los transistores de producción han avanzado bastante en tamaños a nanoescala y siguen haciéndose cada vez más pequeños
Estos transistores están hechos por nanofabricación de arriba hacia abajo
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 46
Ideas claves (continuación)
La fabricación de transistores de arriba hacia abajo (“top-down”) está requiriendo fabs (fábricas de microelectrónica) más y más costosas.
La nanoelectrónica o la moltrónica pueden proporcionar una alternativa a la fabricación de transistores de arriba hacia abajo.
La nanoelectrónica, basada en nanopartículas y la moltrónica, basada en moléculas, empiezan con cosas que son pequeñas y utilizan autoensamblaje para construir dispositivos.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 47
Ideas claves (continuación)
La nanoelectrónica funciona. Es necesario desarrollar métodos de fabricación viables.
La moltrónica tiene que demostrar su robustez, fiabilidad y capacidad de fabricación.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 48
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology “Education and Utilization at
The Pennsylvania State University”,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University