## Slide 1
Introducción a la Nanotecnología
Módulo #5
Cómo “vemos” Cosas a Nanoescala:
Introducción a las Técnicas de Caracterización
Copyright 2009 The Pennsylvania State University
La nanotecnología está impactando todas las cosas
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>
There is a glossary that comes along with this set of modules. Each term in blue print in every module is defined in this glossary.

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario, que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 5: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas clave
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 6: “Viendo” a Nanoescala
Por “ver”a nano escala entendemos:
ser capaz literalmente de ver el tamaño, la forma y la estructura,
ser capaz de determinar la composición (o sea, los elementos presentes),
ser capaz de determinar las propiedades físicas y químicas de las minúsculas estructuras empleadas en la nanotecnología. Los ingenieros y científicos dan a este “ver” - que puede ser hecho con la ayuda de electrones, iones, fotones o rastreando con sondas la superficie - el nombre de “caracterización”.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 7: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 8: Viendo a Nanoescala
Un modo de ver cosas a nanoescala es mediante el uso de un haz de electrones.
Estos haces pueden ser usados para ver el tamaño, la forma, la estructura y aún la composición química.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 9: Un Haz de Electrones interactúa de muchas maneras cuando incide en un material
Cuando un haz de electrones alcanza un material (muestra), ocurren un número de eventos. Algunos de los electrones pueden atravesar el espécimen (electrones transmitidos). Algunos pueden retroceder (electrones retrodispersados​​) y nuevos electrones podrían ser expulsados de los átomos de la muestra (electrones secundarios y electrones Auger). Además, fotones, incluidos los de alta energía (rayos X), generados por la relajación de los átomos excitados pueden ser generados.
Cada uno de estos eventos puede ser utilizado para “ver” la muestra.
14 Jan. 2009 by F. Krumeich. © ETH Zürich and the authors
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The incident beam originates at a source. The electron source is heated to boil-off the electrons (thermionic emission) or it is designed so that the electrons can quantum mechanically tunnel out. The latter is called a field emission (an old name for tunneling) source and it is better because the electrons are more mono-energetic and therefore easier to manipulate to get better images. The electrons that come from a thermal emission source have a variety of energies because they have picked up some thermal energy and are therefore harder to manipulate..

## Slide 10: Usando los Electrones Transmitidos para “Ver”
Ver mediante el uso de los electrones transmitidos se llama microscopía de transmisión de electrones (TEM). Se llama microscopía de transmisión de electrones de campo de emisión (FE-TEM) cuando el haz de electrones incidente es producido por efecto cuántico de túnel.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 11: Esquema de un TEM o FE-TEM
JEOL 2010F
Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed. Dieter K. Schroder, John Wiley & Sons, Inc. p 647. 1999
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The electron source is heated to boil-off the electrons (thermionic emission) or it is designed so that the electrons can tunnel out. The latter is called a field emission (an old name for tunneling) source and it is better because the electrons are more mono-energetic.The electrons that come from a thermal emission source have a variety of energies because they have picked up some thermal energy. When an electron beam from the source impinges on a specimen, electrons can make it through the specimen if it is thinner than ~100nm. Using different apertures, bright field, dark field, and diffraction images can be obtained from these transmitted electrons. In all these variations, one thing is common: the number and distribution of emerging electrons is turned by a computer program into an image. See, for example, Dieter K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc.

## Slide 12: Tamaño, Forma, y Estructura mediante TEM
Se ve un alambre de plata a varias magnificaciones y por último, a la derecha, a una magnificación que es capaz de mostrar átomos individuales (los átomos de plata aparecen como “puntos” blancos)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
© 2005 Facultad de Ingeniería de la Universidad de Texas en Austin. Materiales a Nanoescala: Nanoalambres Metálicos
Notes: <number>
The white line on the lower left of the right-hand side picture shows how wide 2 nm is. This beautiful, repetitive pattern of atoms is the signature of a crystalline solid.
Pictures like these are called micrographs.

## Slide 13: Usando los Electrones Retrodispersados y Secundarios para “Ver”
Ver mediante el uso de electrones retrodispersados y secundarios se llama microscopía de barrido de electrones (SEM). Se llama microscopía de barrido de electrones de campo de emisión (FE-SEM) cuando el haz de electrones incidente es producido por efecto cuántico de túnel.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 14: Esquema de un SEM o FE-SEM
Leica Leo 1530
Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed.
Dieter K. Schroder, John Wiley & Sons, Inc. p 632.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 15: Funcionamiento del SEM
Presione sobre la imagen para ver el video
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Las Imágenes y Texto de SEM son Cortesía del Museo de la Ciencia de Boston
Notes: <number>

## Slide 16: Observando el tamaño y la forma mediante un SEM
Un nanotubo de Carbono
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Copyright 2006-2009 JEOL Ltd.
Notes: <number>
The white line at the bottom of this SEM picture (micrograph) shows how wide 100nm is in this picture.
A demonstration of using an SEM for seeing can be set-up using our web based capabilities. Contact us.

## Slide 17: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 18: Usando los Rayos X para “Ver”
Se llama espectroscopía de Rayos X el determinar la composición elemental de una muestra mediante los rayos X producidos por los electrones incidentes.
Esta técnica es un ejemplo de determinación de la composición química.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Composition here refers to the elemental composition

## Slide 19: Un Instrumento que detecta Rayos X
Este es el detector de rayos X que se necesita. Está instalado en el microscopio electrónico (TEM or SEM)
Mediante la detección de los fotones de rayos X producidos por la muestra, este instrumento genera mapas de los elementos químicos presentes en las regiones irradiadas por el haz de electrones.
El mapa de los elementos presentes puede ser sobrepuesto a las imágenes de la microscopía y la información cuantitativa elemental (cuanto de cada elemento está presente) puede ser obtenida en cada punto de la imagen.
Cortesía de Oxford Instruments
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 20: Datos de tamaño, forma y composición mediante Rayos X
Grupo de Tecnología de Imágenes, Instituto Beckman de Ciencia Avanzada y Tecnología, Universidad de Illinois
Ni
Colores asignados a los diferentes elementos
C
Ca
Na
Imagen de SEM de un grano de arena mostrando regiones bien definidas
Mapa de la composición (de las regiones vistas en la
micrografía de SEM) mediante los
rayos X generados
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
A demonstration using the x-rays produced by an SEM to map elemental composition can be set-up using our web access capability. Contact us.

## Slide 21: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 22: Instrumentos de rastreo con sonda para ver a nanoescala
Otro modo de ver cosas a nanoescala es usar sondas a nanoescala. Estos instrumentos basados en sondas nos permiten ver el tamaño, la forma, la composición, las propiedades físicas y químicas. Son generalmente llamados de microscopías de rastreo de sonda (SPM). Rastreo hace parte de su nombre porque la sonda va hacia adelante y retrocede (rastreo) a través de la superficie para obtener la imagen y es nombrada también de microscopía porque nos permite “ver”.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 23: Todos los instrumentos de tipo SPM usan una sonda con una punta a nanoescala
Punta
muestra
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La imagen es cortesía de Greg McCarty

## Slide 24: Algunos de los tipos de instrumentos de rastreo de sonda
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)—hace uso de las fuerzas entre los átomos de la sonda y de la superficie que está siendo rastreada para crear una imagen. Puede ser usado sobre cualquier tipo de superficie.
Microscopio de Efecto Túnel (STM)—hace uso de la corriente eléctrica generada por el efecto cuántico de túnel entre los átomos de la sonda y los de la superficie que está siendo rastreada para crear una imagen. Sólo se emplea sobre muestras conductoras.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 25: Algunos instrumentos de rastreo de sonda (continuación)
Nano-penetrador-usa las fuerzas entre átomos de la sonda y los de la superficie para determinar la dureza de la muestra.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 26: Microscopios de Fuerza Atómica
Como ya se ha dicho, este tipo de SPM utiliza la fuerza entre la punta de una sonda a nanoescala y los átomos de la superficie de la muestra para crear una imagen de la superficie, que hace visualizar el tamaño y la forma de la muestra.
Es como la lectura Braille en la escala nanométrica; en este caso, la información táctil se convierte en una imagen por un ordenador.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 27
La deflexión del cantilever debido a las distintas fuerzas entre la punta a nanoescala y los átomos de la superficie es captado como cambios en la reflexión del haz láser y convertido en una computadora en una imagen de la superficie.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 28: Un AFM puede ser usado para producir una imagen de una superficie de distintas maneras
Taller sobre la Dirección Futura de los Sistemas a Nanoescala, Dinámica y Control por el Dr. Metin Sitti. Laboratorio de nanorobótica del Departamento de Ingeniería Mecánica y el Instituto de Robótica de Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213-3890
En el presente ejemplo, vemos dos de estas posibilidades:
el movimiento ascendente y descendente de la sonda mientras rastrea la superficie puede ser usado para que una computadora genere una imagen topográfica de la superficie o
(2) la deflección lateral de la sonda mientras rastrea la superficie puede ser usada para generar una imagen de fricción, lo que dá información de las fuerzas de fricción.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 29: Esquema de un AFM
La imagen es cortesía de Veeco Instruments Inc.
Veeco Dimension 3100
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
© Departmento de Química de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton
Notes: <number>

## Slide 30: Funcionamiento del AFM
La película es una cortesía de Veeco Instruments Inc.
Modo de tocamiento
Presione en el cuadro negro para ver la película
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 31: Datos de tamaño y forma por AFM
Imagen de ADN por AFM
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Corstesía de SPMage. http://www.icmm.csic.es/spmage/ "Toroidally supercoiled DNA” Dr. Jozef Adamcik. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL).Switzerland
Notes: <number>

## Slide 32: Sondas de AFM pueden ser usadas para mover nanopartículas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 33: Microscopios de Efecto Túnel
Como se señaló anteriormente, este tipo de SPM utiliza la corriente de túnel entre la punta de la sonda y los átomos de una superficie para crear una imagen e incluso obtener información de la composición de la muestra. Un computador transforma la magnitud de la corriente de túnel en cada posición en información de tipo topográfico y genera una imagen.
La corriente de túnel es un fenómeno cuántico que depende intensamente de la distancia entre la punta de la sonda y el tipo de átomos de la superficie, lo que dá una excelente resolución espacial a la técnica STM.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 34: Imagen de STM de los átomos en una superficie de silicio
Átomos en la
superficie de silicio.
Se puede observar
algunos defectos
naturales y hay sitios
donde faltan átomos.
Microscopios de efecto túnel permite observar las superficies a nivel atómico
Esquema de un microscopio de efecto túnel
La imagen es cortesía de Greg McCarty
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Thermal energy gives atoms energy and the move and vibrate. At the nanoscale, all this motion is equivalent to massive earthquakes and an atom is not able to stand still at (or anywhere near) room temperature to have its picture taken. In the case the 48 iron atoms defining the quantum corral, it was necessary for Donald Eigler and his co-workers at the IBM Almaden Research Center in California to reduce the temperature within their scanning tunnelling microscope (STM) chamber to just 4 Kelvin to get the atomic motion to an acceptable level.

## Slide 35: Las sondas STM pueden ser empleadas para mover átomos o moléculas aplicando voltages entre la punta de la sonda y cierto átomo o molécula
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 36: Manipulación por STM
Para mover átomos y moléculas, se acerca la punta del STM lo suficiente al adsorbato (átomo o molécula) en la superficie para que la atracción entre la punta y el adsorbato sea comparable a la atracción entre el adsorbato y la superficie. En tal situación, se hace el átomo o molécula seguir la punta a dónde esta se mueva a lo largo de la superficie. Entonces se puede retirar la punta sin causar la desorción del átomo o molécula de la superficie.
Diagrama esquemático de la manipulación de átomo o molécula con STM.
Punta de la sonda
Adsorbato (átomo o molécula)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
© Crommie Group 2007
Notes: <number>
The next viewgraph gives a sequence of STM images showing STM manipulation of atoms to form a “corral”.

## Slide 37: Átomos en la superficie siendo organizados por el STM para formar un corral
Don Eigler y colegas de la IBM publicaron estas imágenes de STM mostrando el movimiento de los átomos a través de una superficie mientras se forma un corral. Los átomos fueron movidos por el STM y aplicando voltages a la sonda para atraer a los átomos. Los átomos de la superficie también pueden ser vistos en estas imágenes de STM por debajo de los átomos que están siendo movidos.
Algunos átomos del corral ya posicionados
Átomos en varias
etapas de su
movimiento
Átomos de la
superficie
subyacente
Corral terminado
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Science 1993
Notes: <number>
An STM was used to both move the atoms (using the forces created by the application of voltages) and image the surface.

## Slide 38: Un Corral Cuántico tal como lo ve el STM
La corriente de túnel del STM se representa como una imagen con colores falsos del Corral Cuántico.
La computadora también inclinó la imagen para nosotros.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Science 1993
Notes: <number>
This is a false color version of the image seen in the lower right of the previous viewgraph. The computer also titled the image for us to give some perspective. The blue things that look like “Hershey`s Kisses” are the atoms. Of course, atoms are blue and aren`t shaped like “Hershey`s Kisses”. That shape is an artifact of tunneling. The color blue was the computer programer`s choice. The red wave (color choice due to programmer) seen is the distribution of the corral atoms` electrons that have been penned-up in the “Corral”. This structure is called a quantum corral because the “red” wave seen is the quantum mechanical probability density for these electrons as predicted by Shcroedinger`s Wave Equation of quantum mechanics. As is clear, this probability density can actually be seen!

## Slide 39: Instrumentos de nanopenetración
Otros ejemplos de una técnica basada en sondas es la Nanopenetración. En esta técnica se presiona una punta a nanoescala sobre la superficie de muestra a cierta velocidad específica y con determinada fuerza para obtener la dureza del material.
Este es un ejemplo de determinación de una propiedad física con una resolución a nanoescala.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 40: Realización de la Nanopenetración
Exploración de la superficie de una muestra mediante la realización de hendiduras utilizando parámetros específicos (velocidad y la fuerza).
En cada hendidura, un cantilever con una punta de diamante se baja y fuerza la superficie de la muestra, lo que causa una deflexión del cantilever.
Se puede determinar la dureza de esa posición en la muestra conociendo cuanto la punta penetra en la muestra para la velocidad y fuerza impuestas.
Se puede entonces obtener la imagen de la superficie para localizar la posición dónde fue hecho el experimento.
Penetraciones en dos películas de material similar al diamante usando tres fuerzas distintas (23,34 y 45uN)
La imagen es cortesía de Veeco Instruments Inc.
Punta típica para experimentos de penetración
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La imagen es cortesía de Veeco Instruments Inc.
Notes: <number>

## Slide 41: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 42: ¿Cuál es el límite que podemos alcanzar para ver objetos pequeños?
El rango de algunas técnicas comunes de caracterización frecuentemente empleadas
Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM)
Microscopía de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopía de Barrido Electrónico de Campo de Emisión (FE-SEM)
Técnicas de Sonda
Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)
Microscopía de Efecto Túnel (STM))
Cortesía del Grupo Evans Analytical®
Nota: 10 Angstoms hacen 1 nanómetro.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 43: Contenido
Qué es “ver” a nanoescala
Equipos basados en haz de electrones para producir imágenes
Equipos basados en haz de electrones para generar información de composición usando rayos X
Instrumentos con sondas de rastreo
¿Dónde está el límite?
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 44
Ideas claves
Sondas a nanoescala o haces de electrones, iones o fotones (luz) pueden ser usados como medios para ver objetos a nanoescala.
Las señales generadas por la interacción de estas sondas o haces con la muestra pueden ser procesadas por una computadora para producir imágenes que podemos ver.
Estas imágenes nos dan información del tamaño, forma, estructura y propiedades físicas y químicas de la muestra, además de su composición química.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 45
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology “Education and Utilization at
The Pennsylvania State University”,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University