## Slide 1
Introducción a la Nanotecnología
Módulo #6
¿Cómo se hacen cosas tan pequeñas?
Introducción a la Nanofabricación
Copyright 2009 The Pennsylvania State University
La nanotecnología está impactando todas las cosas
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>
There is a glossary that comes along with this set of modules. Each term in blue print in every module is defined in this glossary.

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario, que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 5: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 6: Hacer “cosas” a nanoescala se llama Nanofabricación
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 7
Hay tres enfoques diferentes para la nanofabricación:
Nanofabricación del tipo arriba hacia abajo
Nanofabricación del tipo abajo hacia arriba
Nanofabricación híbrida
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 8: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 9
        Nanopartículas
        (por ejemplo, macro-
        moléculas, cuentas,
        tubos, alambres)
        Estructuras planares
        (por ejemplo, estructuras
        laminares)
        Estructuras Híbridas (mezclas de partículas y estructuras planares)
La nanotecnología usa la nanofabricación para hacer una amplia variedad de nanoestructuras
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Evidenttech.com
Adaptado de Linda Geppert, El increible acto de desvanecimiento de un transistor,
IEEE Spectrum, Octubre de 2002, Vol. 39, Número 10, pg. 28-33

## Slide 10
Cómo se hacen esas cosas
    Nanofabricación del tipo arriba hacia abajo hace nanoestructuras por repetición de pasos de deposición/remoción (de algunas partes) de películas sobre un sustrato
    Nanofabricación del tipo abajo hacia arriba construye nanoestructuras a partir de átomos, moléculas, partículas, o combinaciones de estas
    Nanofabricación híbrida combina elementos de la Nanofabricación de tipo arriba hacia abajo y abajo hacia arriba
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 11: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 12
Algunas veces no se necesita orientar
la fabricación; o sea, no se requiere
posicionar el objeto en cierto lugar (por
ejemplo, nanopartículas en una
suspensión)
Algunas veces se necesita orientar;
o sea, se requieren patrones de posicionamiento (por ejemplo, transistores en un sustrato)
Sin patrón de control externo
Híbrida
¿Cómo se orienta la Nanofabricación?
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Evidenttech.com
Adaptado de Linda Geppert, El increible acto de desvanecimiento de un transistor,
IEEE Spectrum, Octubre de 2002, Vol. 39, Número 10, pg. 28-33

## Slide 13
Patrón Impuesto Externamente (tal enfoque se llama litografía)
Patrón inherente (usa el tamaño, formato o enlace químico para imponer cierto patrón)
Híbrido (mezcla de ambos)
Sin control de un patrón externo
Híbrido
En el proceso de Fabricación Controlada por Patrón se puede utilizar:
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 14
Usar litografía para ubicar, crecer o modificar materiales según patrones sobre una estructura o sustrato, exactamente dónde uno quiere
Usar litografía para remover materiales de una estructura o sustrato de dónde no se desea
Uso de un Patrón Externo significa
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 15: Ejemplo de un Patrón Impuesto Externamente (Litografía)
El patrón es transferido de una “máscara” usando luz (fotolitografía) en este ejemplo
El patrón es externo a la estructura. Originalmente está estampado aqui (en la “máscara”)
El patrón es transferido en este local (en este caso usando un material fotosensible)
La modificación se hace dónde se ha transferido el patrón
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 16
Usar el tamaño, la forma, un enlace químico específico o combinaciones de estos para lograr el patrón en la nanofabricación
No se usa un patrón externo
Híbrido
Utilización de patrón inherente significa
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 17: Ejemplo de un Patrón Inherente
En este ejemplo el patrón está establecido por la forma y enlace químico
El antígeno “encaja” en el anticuerpo por causa de su forma, tamaño y enlace químico específico, y se auto ensambla
Antígeno Anticuerpo
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 18: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 19: Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo” se parece a Esculpir
Se empieza con un material sobre un suporte (sustrato)
Se añade un poco de material según cierto modelo (patrón) (litografía)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La imagen es cortesía
de Bruce Hirst
La imagen es cortesía
de Bruce Hirst

## Slide 20: Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo” se parece a Esculpir
Se saca parte del material según un modelo (patrón) (no importa la orden con que se pone y quita el material)
Se repite la operación de poner y quitar material hasta que se logra copiar el modelo o patrón
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
La imagen es cortesía
de Bruce Hirst
La imagen es cortesía
de Bruce Hirst
Notes: <number>
Following this sculpting analogy, the modification step could be coloring the eyes blue.

## Slide 21: Nanofabricación de tipo “Abajo Hacia Arriba” es como jugar con legos o construir con bloques
Se pueden juntar los bloques según un patrón inherente determinado por la forma o se les puede juntar aleatoriamente
Los “legos” o bloques pueden ser átomos, moléculas o nanopartículas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Following this sculpting analogy, the modification step could be coloring the eyes blue.

## Slide 22: Nanofabricación tipo “Arriba Hacia Abajo” Vs. “Abajo Hacia Arriba”
Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
En la nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”, se crece o se deposita capas de materiales, combinando métodos físicos y químicos y se construye la nanoestructura deseada, como se hace una estatua a partir de un bloque de mármol. Nanotecnología de tipo “Arriba Hacia Abajo” se basa en métodos que se usan para hacer los circuitos microelectrónicos; o sea, estructuras cuidadosamente controladas, dónde pequeñas dimensiones son logradas mediante deposición de capas de material y remoción del mismo en ciertas zonas dónde no se desea que esté. Estos pasos son guiados por la litografía.
Nanofabricación del tipo “Abajo Hacia Arriba”
En el enfoque del tipo “Abajo Hacia Arriba”, se inicia con pequeños componentes, por ejemplo, moléculas y nanopartículas individuales y las ensambla para lograr la estructura deseada. Frecuentemente el ensamblado es auto-guiado, o sea, los materiales se autoensamblan.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 23
Los materiales básicos en la nanofabricación del tipo “arriba hacia abajo” son capas (o sea, películas) de materiales.
Los materiales básicos de la nanofabricación del tipo “abajo hacia arriba” son átomos, moléculas, partículas y capas.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 24: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 25
  Litografía (transferencia de un patrón)
  Crecimiento/Deposición (proceso Aditivo)
  Grabado (proceso Sustractivo)
  Modificación
  No hay un control por patrón externo
  Híbrido
Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”siempre usa una combinación de:
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 26: El procedimiento de la nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
Se establece cierta secuencia para los cuatro pasos (litografía, adición y sustracción, modificación).
Se puede brincar algunos pasos; se puede empezar en cualquier de los pasos.
Normalmente se empieza con un crecimiento o deposición de un material.
La litografía es el paso que comanda todos los demás. Ella controla dónde se quedan los materiales y dónde ellos son removidos.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 27
Grabado
Litografía
Deposición
o
Crecimiento
Modificación
del Material
La Metodología de la Fabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 28
Veamos un ejemplo de cómo se usa la nanofabricación de tipo “arriba hacia abajo” para hacer estructuras a nanoescala.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 29: Ejemplo de una Secuencia de Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Crecimiento de la Película por Reacción Química del Sustrato con Especies Presentes
Película
Substrate
Fotoresina
Patrón
GRABADO POR PLASMA
+
IONES
+
IONES
+
IONES
LITOGRAFÍA
GRABADO
Química
Química
Química
Deposición de la Fotoresina en el Sistema Giratorio
Alineación del Patrón
Exposición a la Luz
Los Enlaces Químicos son Modificados en las Áreas Expuestas
Disolución de la Fotoresina Expuesta al Revelador
Remoción de la Fotoresina (Grabado/Implantación de Iones)
(Potencial Negativo)
Transferencia de Patrón y Modificación del Sustrato Finalizada
CALOR
Sustrato
CRECIMIENTO O DEPOSICIÓN DE LA PELÍCULA
Oxígeno
MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE
+
+
+
+
+
+
+
Implantación de iones
Recocido Termal
CALOR
Notes: <number>

## Slide 30: El esquema precedente mostró los cuatro pasos básicos de la nanofabricación del tipo “arriba hacia abajo”:
Crescimiento o deposición (adición)
Litografía (transferencia de patrón)
Grabado (sustración)
Modificación de material (para cambiar las propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas o químicas en alguna región de la capa)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 31: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 32
Nanofabricación del tipo
“Arriba Hacia Abajo” siempre combina
Fabricación de los Elementos de construcción (moléculas, partículas, y capas)
Auto Ensamblaje
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 33: El procedimiento de la nanofabricación del tipo “Abajo Hacia Arriba”
Se puede usar cualquier secuencia de los dos pasos (fabricación de los elementos de construcción y auto ensamblaje).
Se puede brincar uno de los pasos.
La secuencia comienza con la fabricación de los elementos de construcción.
Puede emplear un proceso inherente de transferencia de patrón (debido al tamaño, a la forma o un enlace químico).
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 34
Fabricación de
los materiales
Auto
Ensamblaje
La Metodología de Fabricación del tipo “Abajo Hacia Arriba”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 35
Veamos un ejemplo de como
se usa la nanofabricación de tipo “abajo hacia arriba” para hacer
estructuras a nanoescala
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 36
Ejemplo de una Secuencia del Proceso
de Fabricación del tipo “Abajo Hacia Arriba”
Se Funcionaliza la Nanopartícula
Se Enlaza con Anticuerpos
Se Enlaza con el Antígeno
Se Sintetiza la Nanopartícula
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU
Notes: <number>

## Slide 37: El esquema precedente mostró los dos pasos básicos de la nanofabricación del tipo “abajo hacia arriba”:
Fabricación de los Bloques de Construcción (moléculas, partículas, o capas - los elementos básicos de la nanofabricación del tipo “abajo hacia arriba”)
Ensamblaje de los bloques de construcción en nanoestructuras funcionales. Este paso usualmente se llama auto ensamblaje
En el ejemplo, un patrón inherente fue logrado medianate los enlaces químicos posibles.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 38: Contenido
Lo que es nanofabricación
Cómo y qué se hace por nanofabricación
Cómo se orienta la nanofabricación
Una visión general de la nanofabricación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba
Nanofabricación de arriba hacia abajo
Nanofabricación de abajo hacia arriba
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 39: Ideas claves
La construcción de Nanoestructuras se llama Nanofabricación
Hay dos tipos de Nanofabricación:
(1) Nanofabricación de “Arriba Hacia Abajo” y
(2) “Abajo Hacia Arriba”
3. La combinación de las dos se llama Nanofabricación Híbrida
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 40: Ideas claves (continuación)
4. Nanofabricación de “Arriba Hacia Abajo” hace estructuras a partir de capas y usa procesos de deposición/remoción guiados por un patrón definido mediante litografía. También puede incluir pasos de modificación de material.
5. Nanofabricación de “Abajo Hacia Arriba” se basa en los métodos empleados para hacer circuitos microelectrónicos; o sea, estructuras cuidadosamente controladas, dónde pequeñas dimensiones son logradas mediante deposición de capas de material y remoción del mismo en ciertas partes dónde no se desea que esté. Estos pasos son guiados por la litografía.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 41: Ideas claves (continuación)
6. Nanofabricación de “Abajo Hacia Arriba” ensambla materiales pre construidos. Puede ser aleatoria o puede seguir un patrón inherente impuesto por los enlaces, el tamaño o forma de los materiales
7. Nanofabricación de “Abajo Hacia Arriba” usa átomos, moléculas y nanopartículas, auto ensamblando estos componentes para lograr la estructura deseada
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 42
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology “Education and Utilization at
The Pennsylvania State University”,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University