## Slide 1
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Introducción a la Nanotecnología
Módulo # 7
¿Cómo se construyen cosas tan pequeñas?
Nanofabricación de Arriba Hacia Abajo
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Last Updated: 1/6/2011
La nanotecnología está impactando todas las cosas
Traducción: Profa. Eileen Cruz Pastrana– Universidad de Puerto Rico – Recinto de Rio Piedras
Notes: <number>

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario, que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 5: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 6: La Nanofabricación de Arriba Hacia Abajo es como Esculpir
Se comienza con un material apoyado sobre un sustrato
(o simplemente se empieza con
el sustrato)
Se añade algún nuevo material según un patrón (litografía; es decir, transferencia de patrón)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Image courtesy of Bruce Hirst
Image courtesy of Bruce Hirst

## Slide 7: La Nanofabricación de Arriba Hacia Abajo es como esculpir
Eliminar parte del material según un patrón (el orden del proceso
no es importante, se puede quitar antes o después de añadir)
Se repite la adición/sustracción según sea necesario siguiendo el patrón
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Image courtesy of Bruce Hirst
Image courtesy of Bruce Hirst
Notes: <number>
Following this sculpting analogy, the modification step could be coloring the eyes blue.

## Slide 8: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 9
Los bloques de construcción de la nanofabricación de arriba hacia abajo son capas (por ejemplo, películas) de materiales. Estos se convierten en nanoestructuras utilizando los pasos básicos de:
(1) deposición (el proceso aditivo)
(2) grabado (el proceso sustractivo)
(3) modificación de materiales (para adaptar las propiedades eléctricas, químicas, o físicas)
(4) litografía (proveyendo el patrón)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 10
Grabado
Litografía
Deposición
o
Crecimiento
Modificación
del
Material
Los pasos básicos de la nanofabricación de arriba hacia abajo. Éstos se utilizan en cualquier secuencia.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU

## Slide 11
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Crecimiento de la Película por Reacción Química del Sustrato con Especies Presentes
Película
Ejemplo de una Secuencia de Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
Substrate
Fotoresina
Patrón
GRABADO POR PLASMA
+
IONES
+
IONES
+
IONES
LITOGRAFÍA
GRABADO
Química
Química
Química
Deposición de la Fotoresina en el Sistema Giratorio
Alineación del Patrón
Exposición a la Luz
Los Enlaces Químicos son Modificados en las Áreas Expuestas
Disolución de la Fotoresina Expuesta al Revelador
Remoción de la Fotoresina (Grabado/Implantación de Iones)
(Potencial Negativo)
Transferencia de Patrón y Modificación del Sustrato Finalizada
CALOR
Sustrato
CRECIMIENTO O DEPOSICIÓN DE LA PELÍCULA
Oxígeno
MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE
+
+
+
+
+
+
+
Implantación de iones
Recocido Termal
CALOR

## Slide 12: En la anterior secuencia de dibujos animados, se utilizaron todos los 4 pasos. A veces, uno o más de estos pasos no es necesario y se omiten en la nanofabricación.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 13: En Resumen
La Nanofabricación de arriba hacia abajo tiene cuatro pasos que se usan en cierta secuencia.
La secuencia se puede repetir varias veces
Pueden omitirse pasos.
Generalmente, la secuencia comienza con el crecimiento o deposición de material.
La litografía es el paso que coordina todos los demás. Controla dónde se alojan los materiales y dónde se "esculpen" (es decir, graban).
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
There are hundreds of such steps used in the manufacture of a state-of-the-art chip.

## Slide 14: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 15: Deposición o crecimiento de capa
Analicemos cada uno de estos pasos con más detalle.
Comencemos con la deposición o crecimiento
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
There are hundreds of such steps used in the manufacture of a state-of-the-art chip.

## Slide 16
Modificación
de Materiales
Deposición o
crecimiento de
películas o capas
Grabado
(eliminación
de material)
La Metodología de Nanofabricación de Arriba hacia Abajo
Paso de Deposición o Crecimiento
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Litografía
(transferencia
de patrones)

## Slide 17
La deposición o crecimiento de material es necesario en el procesamiento de fabricación para crear los bloques de construcción (capas) de nanofabricación de arriba hacia abajo.
Procesos comunes para la producción de estas capas incluyen:
Crecimiento por reacción química(e.g., oxidación)
Aplicación Física (e.g., aplicando capas sobre un sustrato)
Deposición física en fase vapor
Deposición química en fase vapor
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 18: Crecimiento por Reacción Química
Película Fina
Substrate
CALOR
Sustrato
(Este ejemplo muestra la oxidación)
Crecimiento de película por reacción química de la especie con el sustrato
Oxígeno
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 19
El crecimiento por reacción química difiere de la aplicación física, la deposición física en fase vapor y la deposición química en fase vapor en que parte de la capa se agota (reaccionando químicamente) en cualquier proceso de crecimiento.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 20: Aplicación Física Hay muchos tipos de procesos de aplicación física; por ejemplo, inmersión, pulverización y uso de sistema giratorio. Aquí vemos la capa aplicada por sistema giratorio en forma de dibujo animado.
Película Fina
Substrate
Capa
Substrato
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 21: Deposición Física en Fase Vapor (PVD)
En este ejemplo de PVD llamado pulverización catódica, una película
se deposita en el substrato por iones de argón (verdes). Estos iones actúan como
martillos sacando del objetivo (amarillo) átomos de la película (amarillo, también).
Un voltaje negativo atrae a los iones de Ar hacia el objetivo.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Gas de pulverización catódica
Objetivo
Sustrato y crecimiento de película
Notes: <number>

## Slide 22: Deposición Química en Fase Vapor (CVD)
Ω
~
Igualador de
impedancia
Fuente de
energía AC
Válvula reguladora
Silano
Plasma
Si
Película de silicio
amorfo creciendo
H
Entrada de Gas #1
Entrada de Gas #2
En este ejemplo de CVD, moléculas de gas (el precursor) son descompuestas
por un plasma. Los radicales, los iones y electrones producidos dan lugar a una
reacción química sobre el substrato produciendo la creación de una película,
como se muestra.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 23: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 24
Modificación
de Materiales
Deposición o
crecimiento de
películas o capas
Litografía
(transferencia
de patrones)
Grabado
(eliminación
de material)
La Metodología de Nanofabricación de Arriba hacia Abajo
Paso de Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU

## Slide 25
En la nanofabricación de arriba hacia abajo, se necesita un patrón que indique dónde dejar material y dónde quitarlo. Este patrón debe transferirse (escribirse) a donde la fabricación se hará (transferido a un sustrato)
Esta transferencia de patrón a donde sea necesario (substrato) se llama “litografía”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 26: El nombre "Litografía" para el paso de transferencia de patrón proviene de dos palabras griegas:
Lito – “ piedra”
Grafía– “escribir”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 27
El patrón de control que está "escrito" para guiar los procesos de fabricación permanentemente reside en una "máscara", en un molde, o en un archivo de datos de computadora, dependiendo del tipo de la litografía.
Una máscara es una placa de material transparente (por ejemplo, vidrio) sobre la que se encuentra un patrón.
Un molde es una placa en la que se ubica un patrón
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 28
Términos Básicos Utilizados en Litografía
Litografía – la transferencia (escritura) de un patrón, generalmente a una “fotoresina”
Fotoresina– Medio en el que se transfiere un patrón en una máscara, en un molde o en un archivo de datos de computadora. Utilizado en la mayoría de los tipos de litografía
Revelador– Necesario en algunos tipos de litografía para llevar a cabo el patrón escrito en la fotoresina
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 29
Tipo de Litografía | Ubicación inicial del Patrón | “Lápiz ” que escribe | ¿Se usa Fotoresina? | ¿Se usa Revelador?
Fotolitografía | Máscara | Torrente de luz (fotones) | Sí | Sí
Litografía por Haz de Electrones | Archivo de Datos | Haz de Electrones | Sí | Sí
Litografía por Haz de Iones | Archivo de Datos | Haz de Iones | Sí | Sí
Nanolitografía Dip-Pen | Archivo de Datos | Contacto Físico | No | No
Litografía por Estampación | Molde | Contacto Físico | Sí, usualmente | Si se usa fotoresina
Flash | Molde | Contacto Físico | Sí | Grabado
Litografía por Suave por Estampación | Molde | Contacto Físico | Se Puede | Si se usa fotoresina
Litografía por Moldeado | Molde | Material Depositado | Se Puede | Si se usa fotoresina
Litografía por Auto Ensamblaje | Máscara, Molde, o Archivo de Datos | Material Depositado | Se Puede | Si se usa fotoresina
Hay muchos tipos de litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 30: Las técnicas de litografía más frecuentes son:
Fotolitografía
y
Litografía de Haz de Electrones
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 31
Foto (u Óptico) Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 32: Foto (u Óptico) Litografía
Máscara
(el patrón está en la máscara)
Fotoresina
Sustrato
Luz Visible o
UV
La fotoresina, que ha sido revestida sobre el sustrato, se expone a la luz, pero sólo en las regiones permitidas por la máscara
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 33: Fotolitografía (continuación)
La fotoresina expuesta ha sido diseñada para que sus enlaces químicos cambien en las regiones expuestas a la luz
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 34: Fotolitografía (continuación)
Estas regiones modificadas son químicamente atacadas por un revelador y eliminadas.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>
Materials for which the bonding is weakened where light impinges are called a positive resist. There is also negative resists for which the bonding gets stronger where light hits. The developer for these resists removes regions where light did not impinge.

## Slide 35: Fotolitografía (continuación)
El resultado del ataque químico por el revelador es que el patrón está ahora "escrito" en la fotoresina
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 36
La fotoresina estampada? puede ahora actuar como una barrera contra ataque químico (*una máscara) que sólo permite que regiones sin cubierta sean atacadas químicamente en el paso de grabado
El grabado entonces transfiere el patrón al material por debajo y luego, cuando esto finaliza, se elimina la fotoresina.
* Hay que estar consciente de la jerga utilizada en la nanofabricación. Aquí se utiliza la palabra "máscara" en el sentido de una capa de protección (barrera) contra el grabado. Ésta protege (enmascara) lo que está por debajo de ella contra el ataque químico.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 37: Fotolitografía (continuación)
El patrón se coloca en el sustrato utilizando la fotoresina como una barrera al ataque químico y grabando el sustrato. Después del grabado, la fotoresina se retira y el patrón está ahora en el sustrato.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 38
Litografía Dip Pen
Otro Ejemplo de un
Tipo de Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 39: Nanolitografía Dip Pen
-Una punta de la sonda AFM se utiliza para escribir alkanetioles
(un tipo de molécula) sobre una superficie
-Escribe rasgos de menos de100 nm
-El movimiento de la punta de la sonda puede ser lento. ¿Problema de rendimiento de fabricación?
S. Hong and C.A. Mirkin,
Northwestern University Center for Nanofabrication and Molecular Assembly
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 40
Litografía por Relieve
(o Nano Impresión )
Otro Ejemplo de un
Tipo de Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 41
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU
Molde
Fotoresina
Sustrato
Remoción del Molde
1. Impresión
-Aplicación del Molde
Notes: <number>

## Slide 42
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU
2. Transferencia del patrón
-RIE
Notes: <number>

## Slide 43
Estructuras producidas utilizando patrones creados por litografía por estampación seguido por grabado
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
"Current Status of Nanonex Nanoimprint Solutions," Hua Tan, Linshu Kong, Mingtao Li, Colby Steer and Larry Koecher, SPIE, (2004)
"Four-inch Photo-Curable Nanoimprint Lithography Using NX-2000 Nanoimprint," Mingtao Li, Hua Tan, Linshu Kong, and Larry Koecher, SPIE, (2004)
Notes: <number>

## Slide 44
Litografía (Suave) por Estampación
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Otro Ejemplo de un
Tipo de Litografía

## Slide 45: Litografía por Estampación (también llamada impresión de microcontacto)
Piense en esta caricatura pero con todo en la nanoescala (sin dedos!)
Se utiliza un sello fabricado para transferir una "tinta" para formar un patrón sobre una superficie. En nanofabricación, la tinta es generalmente moléculas. Lo que se transfiere es generalmente una sola capa de moléculas.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 46
Una comparación del proceso de transferencia de patrón en tecnologías de litografía por (1) foto u óptica, (2) suave o estampado y (3) en relieve o nanoimpresión.
Exploring the World of Nanoimprint & Soft Lithography-
Presented by Dr. Muhannad Bakir on Wed 01/31/07 Nano@ Tech meeting
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 47: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 48
Modificación
de Materiales
Deposición o
crecimiento de
películas o capas
Litografía
(transferencia
de patrones)
Grabado
(eliminación
de material)
La Metodología de Nanofabricación de Arriba hacia Abajo
Paso de Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU

## Slide 49
Grabado
El grabado es un paso de procesamiento sustractivo usando uno de los siguientes:
  Grabado Químico Húmedo
  Grabado Físico en Seco
  Grabado Químico/Físico en Seco
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 50
Grabado-Términos Importantes
Máscara - la palabra "máscara" se utiliza en la terminología de grabado en el sentido de una capa protectora (cubierta). Idealmente el material de la máscara no está grabado en absoluto
Tasa de Grabado-cuán rápido se retira el material (usualmente en nm/s)
Selectividad-cuán bueno es un proceso de grabado en atacar un material y dejar otro sin atacar
Isotrópico- grabado que ataca un material igualmente en todas las direcciones
Anisotrópico- grabado que ataca un material principalmente en una dirección
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 51
Grabado Químico Húmedo
  Se usan soluciones químicas mojadas (líquidas)
  El grabado obedece estrictamente a ataque químico
  Usualmente isotrópico. Grabado igual en todas las direcciones
  Puede ser muy selectivo, grabando algunas cosas y otras no
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 52
Grabado Químico Húmedo
Máscara de grabar
Máscara de grabar
Socavado (o erosionado?)
El ataque del grabado es isotrópico, igual en todas las direcciones
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 53
Grabado Físico en Seco
  Utiliza plasma (una "sopa" neutral hecha de iones, electrones y radicales). Las propiedades de grabado de un plasma dependen del gas o gases de los que está hecho y de la potencia bombeada al plasma. En el grabado físico en seco domina el bombardeo de iones (grabado físico)
  Estrictamente grabado de bombardeo físico
  Anisotrópico, debido a que los iones pasan del plasma hacia el sustrato y por lo tanto tienden a bombardear normal a la superficie total
  No es muy selectiva, el bombardeo lo saca todo.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 54: Sistema del Grabado Físico en Seco
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Crédito por la imagen: Huettinger Electronic
Notes: <number>

## Slide 55
Grabado Químico + Físico en Seco
  También utiliza plasmas. Las propiedades del grabado se adaptan ajustando la importancia relativa del grabado (físico) por bombardeo y grabado químico (de fuentes tales como radicales). El ajuste se realiza ajustando la composición del gas y la potencia del plasma.
  Mezcla de grabado químico y físico
  Grado de anisotropía se puede ajustar
  Puede ajustarse la selectividad
  Método de grabado muy útil, por mucho, el más frecuente. Generalmente conocido como grabado por ion reactivo (RIE, reactive ion etching)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 56: Grabado Químico + Físico en Seco
La composición del plasma se ajusta (ajustando los gases en la cámara) y la presión y la potencia se ajustan para mezclar el grabado físico y químico para obtener el grado de anisotropía y selectividad que se requieran en cada caso particular.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Image Credit: Huettinger Electronic
Notes: <number>

## Slide 57
La creatividad permitida por RIE
Cambiar la mezcla de gases empleada en el plasma sirve para ajustar el perfil de grabado de la pared lateral. Observe que la selectividad de grabado es diferente entre el material de la fotoresina (máscara) y el silicio
El grado de anisotropía puede ajustarse de tal modo que se ajuste el perfil de la región grabada
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Mezcla de gas que lleva hacia un grabado más isotrópico
Mezcla de gas que lleva hacia un grabado más anisotrópico
Cortesía de CNEU
Máscara
Material Grabado
Material Grabado
Notes: <number>

## Slide 58
Algunos ejemplos de características producidas por RIE
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
S. Topaloglu, University of Duisburg-Essen, Germany, Solid State Electronics Department
Notes: <number>

## Slide 59: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 60
Modificación
de Materiales
Deposición o
crecimiento de
películas o capas
Litografía
(transferencia
de patrones)
Grabado
(eliminación
de material)
La Metodología de Nanofabricación de Arriba hacia Abajo
Paso de Litografía
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 61: Modificación de Materiales
Usado para adaptar las propiedades químicas, mecánicas, ópticas y eléctricas en una región seleccionada
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 62
Una forma común de lograr la modificación de materiales en una región seleccionada de un material receptor es disparar iones positivos a esa región mediante un implantador de iones. Una fotoresina puede servir como una máscara que permite a los iones entrar sólo a la región preseleccionada.
El recocer (exposición a altas temperaturas en un ambiente controlado) suele ser parte del paso de modificación de materiales. Se utiliza después de la implantación para dar a los átomos implantados (átomos ahora porque atrapan los electrones necesarios) energía térmica para moverse a posiciones compatibles en el material receptor.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 63: Implantación de Iones
http://www2.kanazawa-it.ac.jp/sakudo-l/beginer.htm
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
© 2008 Spire Corporation
Notes: <number>

## Slide 64: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 65
Ahora vamos a repetir la secuencia de nuestro ejemplo donde se unen los cuatro pasos para crear huecos (cavidades) en un sustrato.
Estas cavidades tienen propiedades modificadas (modificaciones químicas, mecánicas, ópticas o eléctricas, según se desee) diseñadas para algún uso por quien creó la secuencia del proceso.
Tal vez son diseñadas, con más repeticiones de la secuencia de procesamiento, para formar parte de un transistor o tal vez para ser regiones donde se capturen anticuerpos.
Lo que determina en lo que estos se conviertan está en la mente y en la creatividad de la persona que diseñó las máscaras de litografía y todo el proceso de secuenciación.
Acabamos de profundizar en los cuatro procesos básicos utilizados en nanofabricación de Arriba Hacia Abajo.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 66
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Crecimiento de la Película por Reacción Química del Sustrato con Especies Presentes
Película
Ejemplo de una Secuencia de Nanofabricación del tipo “Arriba Hacia Abajo”
Substrate
Fotoresina
Patrón
GRABADO POR PLASMA
+
IONES
+
IONES
+
IONES
LITOGRAFÍA
GRABADO
Química
Química
Química
Deposición de la Fotoresina en el Sistema Giratorio
Alineación del Patrón
Exposición a la Luz
Los Enlaces Químicos son Modificados en las Áreas Expuestas
Disolución de la Fotoresina Expuesta al Revelador
Remoción de la Fotoresina (Grabado/Implantación de Iones)
(Potencial Negativo)
Transferencia de Patrón y Modificación del Sustrato Finalizada
CALOR
Sustrato
CRECIMIENTO O DEPOSICIÓN DE LA PELÍCULA
Oxígeno
MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE
+
+
+
+
+
+
+
Implantación de iones
Recocido Termal
CALOR
Notes: <number>

## Slide 67: Contenido
El enfoque básico de nanofabricación de arriba hacia abajo
Los pasos básicos
Deposición (o crecimiento de capa)
Transferencia de patrón (litografía)
Grabado
Modificación de materiales
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 68
Ideas claves
Existen dos enfoques para construir cosas a escala nanométrica: nanofabricación de “Arriba Hacia Abajo” y de “Abajo Hacia Arriba”.
Estos pueden combinarse. El enfoque de combinación se denomina nanofabricación híbrida.
La nanofabricación de “Arriba Hacia Abajo” surgió de los procesos utilizados por la industria de la microelectrónica para hacer chips.
La nanofabricación de “Abajo Hacia Arriba” consta de cuatro pasos claves que se utilizan de forma secuencial para crear nano-estructuras. Éstos son:
  (1) deposición/crecimiento,
  (2) litografía,
  (3) grabado y
  (4) modificación de materiales.
La nanofabricación de “Abajo Hacia Arriba” utiliza estos procesos para formar capas (películas) en nanoestructuras.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>

## Slide 69
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology Education and Utilization at
The Pennsylvania State University,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.