## Slide 1
Introducción a la Nanotecnología
Módulo #8
Cómo construimos cosas tan pequeñas: Nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
La nanotecnología está impactando todas las cosas
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Traducción: Prof. Carlos Luis Vicente Prado – University of Puerto Rico at Rio Piedras
Notes: <number>
There is a glossary that comes along with this set of modules. Each term in blue print in every module is defined in this glossary.

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario, que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 5: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 6: Nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Comienza con componentes pequeños, por ejemplo, moléculas individuales y nanopartículas que después son ensambladas para formar la estructura deseada.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 7: La Nanofabricación de abajo hacia arriba es como combinar bloques
Los bloques de construcción pueden juntarse en algún patrón inherente dictado según la forma o se pueden juntar al azar
Los bloques de construcción pueden ser átomos,
moléculas, o nanopartículas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Following this sculpting analogy, the modification step could be coloring the eyes blue.

## Slide 8: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 9: La nanofabricación se puede dividir en dos pasos básicos:
Fabricación de Bloques de Construcción (se hacen las moléculas, partículas, o capas, los bloques de construcción de la nanofabricación de abajo hacia arriba)
Ensamblaje de los bloques de construcción en nanoestructuras funcionales. Este paso se conoce usualmente como auto-ensamblaje.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 10
Fabricación de
Bloques de
Construcción
Ensamblaje
La Metodología de Fabricación de Abajo Hacia Arriba
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU

## Slide 11: Así es que la nanofabricación de abajo hacia arriba se hace usualmente
Los bloques de construcción (moléculas, partículas, capas) se fabrican
Estos bloques de construcción se auto ensamblan formando una nanoestructura con alguna aplicación nanotecnológica
La nanofabricación y el ensamblaje pueden ocurrir en un solo paso
Esta secuencia se puede repetir muchas veces
Las nanoestructuras resultantes pueden residir en una solución, en una superficie o en un objeto.
No hay uso de litografía o pasos de grabado que dirijan donde va cada cosa; por eso se usa el termino “auto-ensamblaje”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 12
Ahora examinaremos algunos ejemplos de fabricación de bloques de construcción y ensamblaje.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 13: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 14
Fabricación de Bloques de Construcción
Algunos de los posibles métodos de fabricación de bloques de construcción son:
  Síntesis Molecular
  Química de Coloides
  Procesos de Fabricación Física
  Deposición Química en Fase Vapor
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 15: Síntesis Molecular
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 16: Moléculas Sintetizadas para Enlazarse
Grupo Rabo – seleccionado para unirse a materiales, partículas o moléculas específicas.
Cuerpo de la molécula.
Arreglo atómico actual
de esta molécula
Moléculas hechas con un grupo en la cola (bola verde) para darle funcionalidad; i.e., usado para determinar a que se unirá. El grupo cabeza (no se muestra) puede dictar a que se enlaza la molécula por el otro extremo.
S
H2C
H2C
CH2
H2C
CH2
CH2
CH2
H2C
CH2
H2C
CH3
H2C
Ejemplo: el grupo sulfuro en la cola de la molécula de alkanethiolato
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 17
Síntesis de Macromoléculas Por ejemplo, un dendrímero es una macromolécula que se sintetiza por medio de una serie de reacciones que crean capas (Ver G1, G2, etc. abajo). Los dendrímeros pueden ser funcionalizados (en las Z) para formar enlaces y/o pegarse.
“Commercializing Nanotechnology”, NATURE BIOTECHNOLOGY Volume 21, Number 10, October 2003
“Commercializing Nanotechnology”, NATURE BIOTECHNOLOGY Volume 21, Number 10, October 2003
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 18: Química Coloidal (química de soluciones)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 19
Preparando reacciones en solución, controladas cuidadosamente, es posible ensamblar átomos y moléculas usando química coloidal para formar nanopartículas.
Esta es una gran manera de crear nanopartículas como nanopartículas metálicas y puntos cuánticos.
Los métodos de la química coloidal son los más comúnmente utilizados para producir nanopartículas, nano-aglomerados y puntos cuánticos en grandes cantidades y a bajo costo.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 20: Química Coloidal
El procedimiento general envuelve reacciones químicas en soluciones acuosas o no acuosas que contienen sales disueltas o suspendidas, que son uno de los precursores. Una vez la solución se vuelve supersaturada con el producto de la reacción química que involucra los precursores, el precipitado (nanopartículas) comienza a formarse por nucleación y crecimiento.
precursor
precursor
solvente
reacción
Supersaturación de la solución y producción de nanopartículas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía de CNEU

## Slide 21
El thiophenolate hace que se forme una capa encapsulante que detiene el crecimiento y limita el tamaño de la nanopartícula
CdS
Ejemplo: puntos cuanticos CdS
Cd
Cd
S
CdS
S
El tamaño promedio de los racimos se puede controlar ajustando la razón de sulfito al thiophenolate añadido en solución
Control de crecimiento/tamaño de partículas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Para producir puntos cuánticos de CdS mediante química de coloides, una solución de cloruro de cadmio se reduce con sulfito de sodio
Se puede introducir en la solución moléculas que se adhieren a la superficie. Este tipo de moléculas encapsulantes se utilizan para controlar el tamaño de las nanopartículas
Cuando la nanopartícula alcanza un tamaño específico, estas moléculas encapsulantes forman una capa estable que detiene el crecimiento adicional
J. Mater. Sci. 1997, 32, 245.

## Slide 22: Métodos Físicos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 23: Métodos Físicos
Las técnicas usadas para la producción de nanopartículas de metal o de óxido de metal usando métodos físicos incluyen: condensación de vapor y procesos mecánicos
como moler o limar (grinding o milling).
Condensación de vapor:
Utilizando una atmósfera inerte para nanopartículas mecánicas o una atmósfera rica en oxígeno para nanopartículas de óxidos metálicos, es posible producir nanopartículas sólidas cuando el vapor metálico se condensa rápidamente. La tasa de producción y el tamaño de las nanopartículas se puede controlar variando la temperatura, flujo de gas y tasa de producción de vapor.
Moler o Limar (Grinding or Milling): Se producen nanopartículas reduciendo el tamaño por métodos mecánicos. Las propiedades de las Nanopartículas que resultan dependen del material inicial, el tiempo de molido/limaje y el ambiente en que se lleva a cabo el proceso. Este método ofrece un control limitado del tamaño de las nanopartículas resultantes al igual que tiene limitaciones en el control de contaminantes.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 24: Deposición Química en Fase Vapor
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 25
Un Ejemplo: Nanotubos de Carbón(NTC) creados por la descomposición de gas metano en catalista de nanopartículas de hierro
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
“Carbon nanotube films obtained by thermal chemical vapour deposition”. Journal of Materials Chemistry. Oleg A. Nerushev , Martin Sveningsson , Lena K. L. Falk and Frank Rohmund. March 2001. http://dx.doi.org/10.1039/DOI – Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry

## Slide 26: Otro Ejemplo: nanohilos de silicón producidos por deposición química en fase vapor usando el mecanismo Vapor-Liquido-Sólido (VLS)
La nanopartícula de oro se vuelve supersaturada con Si que a su vez se precipita en un nanohilo sólido (verde en la figura)
Las nanopartículas de Oro (Au) se colocan en el sustrato
Las nanopartículas actúan como un catalista liberando el silicón (Si) de su precursor (fuente). El Si entonces se disuelve en el oro.
El diámetro del nanohilo de Si (SiNW) es determinado por el tamaño de la nanopartícula de Au.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Sustrato
Au catalista
Flujo de gas con Si
Sustrato
Si
Sustrato
Si
Sustrato
catalista
SiNW

## Slide 27: Otro Ejemplo: Nanohilos de Silicón/Germanio producidos por depósito químico en fase vapor mediante el mecanismo Vapor-Liquido-Solido (VLS)
Nanohilos de aleación
silicio/germanio (SiGe)
Kok-Keong Lew, Ling Pan, Elizabeth C. Dickey, Joan M .Redwing:. Vapor-Liquid-Solid Growth of Silicon- Germanium Nanowires. Advanced Materials. 2003. Vol.15(24), pages 2073-2074. Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproduced with permission.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 28: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 29
Auto Ensamblaje
El Auto-ensamblaje envuelve uno de los siguientes procesos:
  Ensamblaje Químico
  Ensamblaje Físico
  Ensamblaje Biológico
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 30: Auto-Ensamblaje Químico
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
  En este ejemplo, moléculas de alkanetiol forman una mono capa auto ensamblada (SAM) sobre una superficie de oro.
  Algunos alkanethiols pueden tener grupos funcionales útiles en su extremo libre
  Por ende, los thiols pueden modificar químicamente una superficie y hasta permitir que esta sirva para reconocer moléculas especificas (sensores)
Superficie en oro
Receptores
Tioles en
solución
Adsorpción
SAM
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 31
Auto-Ensamblaje Físico
  En este ejemplo, un campo eléctrico aplicado hace que los nanotubos de carbono, que son conductores, se levanten de la melcocha (slurry) que los contiene
Nanotubos de carbón ordenados en posición vertical por el campo eléctrico
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
“Vertical alignment of printed carbon nanotubes by multiple field emission cycles” Yong C. Kim, K. H. Sohn, Y. M. Cho, and Eun H. Yoo. Volume 84, issue 26. page 5351. © 2004 American Institute of Physics

## Slide 32: Auto Ensamblaje Biológico En este ejemplo, el ADN se usa para enlazar nanopartículas de oro
Chad Mirkin (Northwestern University)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 33: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 34
Hemos terminado la discusión de dos procesos utilizados en la nanofabricación de abajo hacia arriba: fabricación de bloques de construcción y auto-ensamblaje.
Veamos ahora un ejemplo de una secuencia donde estos pasos se utilizan para crear una nanoestructura.
La contestación a la pregunta, para que se podrán utilizar estas estructuras está en la mente y en la imaginación de la persona que diseña la secuencia de nanofabricación de abajo hacia arriba.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 35
Un Ejemplo de una secuencia de nanofabricación de abajo hacia arriba
Funcionalización de Nanopartícula
Enlace con Anticuerpos
Unión con Antígenos
Síntesis de Nanopartícula
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU
Notes: <number>

## Slide 36: Contenido
El acercamiento básico a la nanofabricación de Abajo Hacia Arriba
Los pasos básicos
Acercamientos de Fabricación en Bloques de Construcción
Auto-ensamblaje
Resumen
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
The instructor may want to break this module into two lectures. There`s a lot of material here.

## Slide 37
Ideas claves
Hay dos procesos en la nanofabricación de abajo hacia arriba: fabricación de bloques de construcción y auto-ensamblaje
Los bloques de construcción que se usan pueden ser: moléculas, partículas (cuentas, cables, tubos), y capas
Los métodos de fabricación de bloques de construcción incluyen síntesis molecular, química de coloides, métodos físicos, y deposición química en fase vapor
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 38
Ideas claves (continuación)
Los procesos de auto-ensamblaje pueden ser de tipo químico, físico y biológico.
La litografía y el grabado no forman parte del proceso de nanofabricación de abajo hacia arriba.
La nanofabricación de abajo hacia arriba imita la manera en que la naturaleza hace las cosas - comienza pequeño y añade.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 39
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology “Education and Utilization at
The Pennsylvania State University”,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University